## Slide 1: ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРЫ И СОСТАВА ГРАФИТОПОДОБНЫХ CN МАТЕРИАЛОВ НА ИХ СВОЙСТВА.
Аспирант: Штельман Л.В.
Научный руководитель: Кутуза И.Б.
Москва 2020

## Slide 2: НАУЧНАЯ НОВИЗНА
Определение влияния структуры новых синтезируемых графитоподобных CN материалов на оптические свойства, важные для применения таких материалов в прикладных задачах фотоники.

## Slide 3: ЗАДАЧИ:
Выявление зависимостей между методами и условиями синтеза материала и полученными в результате структурой и свойствами материалов по оптическим спектрам.
Использование методов колебательной спектроскопии для изучения структуры полученной в результате синтеза
Измерение спектров флуоресценции синтезированных образцов

## Slide 4: СТРУКТУРА ГРАФИТОПОДОБНЫХ НИТРИДОВ УГЛЕРОДА
Структура графитоподобного нитрида углерода.
а - триазиновое кольцо;
б - гептазиновое кольцо;
в - структура триазина;
г - Структура гептазина.

## Slide 5: МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ G-C3N4 ИМЕЮТ МНОЖЕСТВО ПОЛЕЗНЫХ СВОЙСТВ
Уникальная электронная структура, которую возможно контролировать;
Температурная и химическая стойкость;
Высокая биосовместимость;
Низкая токсичность;
Высокий уровень флуоресценции и оптическая стабильность.

## Slide 6: ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА
CN материалы показали имеют большой потенциал во множестве областей применения. Пример наиболее известных из них:
Фотокатализаторы
Материалы для аккумуляторов
Оптические сенсоры
В качестве маркеров и биомаркеров
* Kudo A., Miseki Y.//Chem. Soc. Rev. 2009. 38(1), P. 253.
*2 Wu M., Wang Q., Sun Q., Jena P.//J. Phys. Chem. C. 2013. 117(12), P. 6055.
*3 Zhang S., Li J., Zeng M. et al.//Nanoscale. 2014. 6, P. 4157.
*4 Барткус Г., Кузнецов В.// Интерэкспо Гео-Сибирь. 2016. 5(1), С. 27.
*5 Cui F., Li D.//Surf. Coat. Technol. 2000. 131, P. 481.
*6 Рочева В., Шолина Н., Деревяшкин С. и др.// Альманах клинической медицины. 2016. 44(2), С. 227.

## Slide 7: ПРИМЕНЕНИЕ ИК-ФУРЬЕ СПЕКТРОСКОПИИ.
Измеренные спектры ИК пропускания для определения зависимости структуры от температуры синтеза
меламин;
порошок g-C3N4 нагретых до 500°С;
порошок g-C3N4 нагретых до 550°С;
порошок g-C3N4 нагретых до 600°С;

## Slide 8: ПРИМЕНЕНИЕ ИК-ФУРЬЕ СПЕКТРОСКОПИИ.
Измеренные спектры ИК пропускания для определения изменений, внесенных разными объектами
порошок g-C3N4 нагретых до 500°С;
сферические частицы g-C3N4 нагретые до 500°С и осажденные на кварц;

## Slide 9: ОПТИЧЕСКАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ, ПРИМЕНЯЕМОЙ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ

## Slide 10: СПЕКТРЫ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ ПОРОШКОВ.
Пики флуоресценции порошков под возбуждающим излучением 532 нм: у первого на длинах волн: 580,7 нм; у второго: 585,7 нм.
Для получения образцов применяли реакцию высокотемпературной поликонденсации:
C3N3Cl3 + Li3N → C3N4 + 3LiCl.
Порошок на основе полой сферической модификации g-C3N4;
Порошок сферических частиц g-C3N4 с заключенными в них частицами кварца.

## Slide 11: СПЕКТРЫ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ ПОРОШКОВ.
Материалы синтезировались из меламина термоконденсацией в течение 2 часов.
а- порошок g-C3N4 нагретого до 500°С;
б- порошок g-C3N4 нагретого до 550°С;
в- порошок g-C3N4 нагретого до 600°С;
г- порошок сферических частиц g-C3N4; нагретых до 500°С и осажденных на частицы кварца.

## Slide 12: В работе были произведены
Измерение спектров ИК пропускания для описания cтруктуры образцов, синтезированных при различных условиях
Измерение спектра флуоресценции порошков при лазерном возбуждении на различных длинах волн в видимой области

## Slide 13: Публикации по работе
В РАМКАХ Конференций
ARMIMP – 2019, XII Международная конференция «Акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки информации» 2019 г. Москва, Россия.
ARMIMP – 2017, X Международная конференция «Акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки информации» 2017 г. Суздаль, Россия.
Третья Международная молодежная конференция «Информационные технологии и технологии коммуникации: современные достижения», 2019, Астрахань, Россия

## Slide 14: Публикации по работе
Публикации
УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ C3N4 ПРИМЕНЯЕМЫХ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ, Штельман Л.В., В сборнике: Акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки информации. Материалы 10-й Международной научно-технической конференции. Российское НТОРЭС им. А.С. Попова. 2017. С. 182-184.
ИССЛЕДОВАНИЕ ИК ПОГЛОЩЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ НИТРИДОВ УГЛЕРОДА, ПОЛУЧЕННЫХ ОДНИМ МЕТОДОМ СИНТЕЗА С РАЗЛИЧАЮЩИМИСЯ УСЛОВИЯМИ, Штельман Л.В., Богомолов А.Б., Кутуза И.Б., Зинин П.В., Балашов А.А., Вагин В.А., В сборнике: Информационные технологии и технологии коммуникации: современные достижения. Материалы третьей международной молодежной конференции. 2019. С. 23.
ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРАФИТОПОДОБНОГО НИТРИДА УГЛЕРОДА, Богомолов А.Б., Штельман Л.В., Зинин П.В., Кутвицкий В.А., Булатов М.Ф., В сборнике: Акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки информации. Материалы 12-й Международной научно-технической конференции. Сер. "АКУСТООПТИЧЕСКИЕ И РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ" 2019. С. 109-112.